| Copperhead Metallic. |
| --- |
| 1 QUART FORUMLA |  |  |  |
| CODE | COLOR | CUMULATIVE | PARTS |
| DMD1698 | Medium Aluminum | 467.9 | 467.9 |
| DMD1610 | Transparent Red | 809.0 | 341.1 |
| DMD650 | Sparkle Aluminum | 879.0 | 70.0 |
| DMD1606 | Perrindo Maroon | 918.4 | 39.4 |
| DMD648 | Weak Black | 949.0 | 30.6 |
| DMD646 | Weak White | 970.9 | 21.9 |
| DMD622 | Red Oxide | 975.3 | 4.4 |
| DBX1689 | Basecoat Binder | 1027.8 | 52.5 |